附件15

佛冈县儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品种类** | **抽样数量****（件/条/套）** | **检验样品数量****（件/条/套）** | **备用样品数量****（件/条/套）** |
| 1 | 儿童服装 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 婴幼儿服装 | 4 | 3 | 1 |
| 注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。 |

2 检验依据

表2 儿童及婴幼儿服装

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **检验方法** |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573—2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2024GB/T 17592—2011GB/T 23344—2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713—2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 9 | 耐唾液色牢度 | GB/T 18886—2019 |
| 10 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1—2007FZ/T 01057.2—2007FZ/T 01057.3—2007FZ/T 01057.4—2007FZ/T 01057.6—2007GB/T 2910.1—2009GB/T 2910.2—2009GB/T 2910.3—2009GB/T 2910.4—2022GB/T 2910.6—2009GB/T 2910.7—2009GB/T 2910.8—2009GB/T 2910.11—2009GB/T 2910.12—2023GB/T 2910.18—2009GB/T 2910.20—2009GB/T 2910.22—2009GB/T 2910.101—2009FZ/T 01101—2008FZ/T 01112—2012FZ/T 01026—2017FZ/T 30003—2009GB/T 16988—2013GB/T 38015—2019 |
| 11 | 重金属 | GB/T 30157—2013 |
| 12 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 20388—2016 |
| 13 | 附件抗拉强力 | GB 31701—2015 |
| 14 | 绳带要求 | GB 31701—2015 |
| 15 | 附件锐利性 | GB/T 31702—2015 |
| 16 | 羽绒含绒量 | GB/T 14272—2011 |
| 17 | 绒子含量 | GB/T 14272—2011GB/T 14272—2021GB/T 10288—2016 |
| 18 | 鸭毛（绒）含量 | GB/T 14272—2011 |
| 19 | 鹅毛绒含量 | GB/T 10288—2016 |
| 20 | 异味 | GB 18401—2010 |
| 21 | 金属针 | GB 31701—2015  |
| 22 | 耐久性标签缝制位置 | GB 31701—2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 2660—2017 衬衫

GB/T 2662—2017 棉服装

GB/T 2664—2017 男西服、大衣

GB/T 2665—2017 女西服、大衣

GB/T 2666—2017 西裤

GB/T 8878—2014 棉针织内衣

GB/T 8878—2023 针织内衣

GB/T 14272—2011 羽绒服装

GB/T 14272—2021 羽绒服装

GB/T 18132—2016 丝绸服装

GB/T 22700—2016 水洗整理服装

GB/T 22849—2024针织T恤衫

GB/T 22849—2014 针织T恤衫

GB/T 22853—2019 针织运动服

GB/T 26384—2011 针织棉服装

GB/T 26385—2011 针织拼接服装

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

GB 31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 31900—2015 机织儿童服装

GB/T 33271—2016 机织婴幼儿服装

GB/T 39508—2020 针织婴幼儿及儿童服装

FZ/T 08001—2021 羊毛絮片服装

FZ/T 08002—2022 新生儿纺织产品

FZ/T 24019—2012 印花羊绒针织品

FZ/T 24033—2022 全成型无缝毛针织服装

FZ/T 43015—2021 桑蚕丝针织服装

FZ/T 73005—2021 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73009—2021 山羊绒针织品

FZ/T 73010—2016 针织工艺衫

FZ/T 73017—2014 针织家居服

FZ/T 73017—2023 针织家居服

FZ/T 73018—2021 毛针织品

FZ/T 73020—2019 针织休闲服装

FZ/T 73022—2019 针织保暖内衣

FZ/T 73024—2014 化纤针织内衣

FZ/T 73025—2019 婴幼儿针织服饰

FZ/T 73026—2014 针织裙、裙套

FZ/T 73029—2019 针织裤

FZ/T 73032—2017 针织牛仔服装

FZ/T 73034—2021 半精纺毛针织品

FZ/T 73043—2020 针织衬衫

FZ/T 73045—2013 针织儿童服装

FZ/T 73052—2015水洗整理针织服装

FZ/T 73053—2015 针织羽绒服装

FZ/T 73056—2016 针织西服

FZ/T 73058—2017 针织大衣

FZ/T 73059—2017 双面穿服装

FZ/T 73061—2019 针织茄克衫

FZ/T 73064—2019 针织西裤

FZ/T 81001—2016 睡衣套

FZ/T 81004—2012 连衣裙、裙套

FZ/T 81004—2022 连衣裙、裙套

FZ/T 81006—2017 牛仔服装

FZ/T 81007—2012 单、夹服装

FZ/T 81007—2022 单、夹服装

FZ/T 81008—2021 茄克衫

FZ/T 81010—2018 风衣

FZ/T 81019—2014 灯芯绒服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。