佛冈县锂离子电池产品质量监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
每组样本需抽取样品数量如下表所示：
	序号
	产品名称
	第1组数量（款）
	第2组数量（款）

	1
	便携式电子产品用锂离子电池和电池组
	电池
	15
	9

	
	
	电池组
	15
	7

	2
	电动自行车用锂离子蓄电池
	电池组
（产品明示执行标准GB 43854—2024的电池组）
	3
	3

	3
	固定式电子设备用锂离子电池和电池组
	电池组（n≥15）
	4
	1

	
	
	电池组（n＜15）
	[15/n]+4
	2

	[bookmark: _Hlk225956300]4
	电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组
	电池
	5
	2

	
	
	电池组
	3
	1

	5
	电动摩托车和电动轻便摩托车用
锂离子电池
	2
	1

	6
	电能存储系统用锂蓄电池和
电池组
	电池
	15
	9

	
	
	电池组系统
	1
	1


注：1.对于电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组产品，若所抽产品为电池组，进行电池、电池组的检验。在生产领域抽电池组产品时，若生产企业有原材料—电池，且数量满足抽样要求，将原材料—电池当作电池组产品配件进行抽样，电池抽样数量按上表电池检、备样数量；
2.n为电池组内部电芯数量；当n无法确定时，n取1；
3.[15/n]为取整函数，表示取15/n的整数部分，例如当15/n=3.14时，[15/n]=3；15/n=4时，[15/n]=4。
2 检验依据
2.1 便携式电子产品用锂离子电池和电池组
	电池产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	样品容量测试
	[bookmark: OLE_LINK82]GB 31241—2022

	2
	高温外部短路
	GB 31241—2022

	3
	过充电
	GB 31241—2022

	4
	重物冲击
	GB 31241—2022

	5
	热滥用
	GB 31241—2022

	6
	燃烧喷射
	GB 31241—2022

	电池组产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	样品容量测试
	GB 31241—2022

	2
	高温使用
	GB 31241—2022

	3
	过压充电保护
	GB 31241—2022

	4
	过流充电保护
	GB 31241—2022

	5
	短路保护
	GB 31241—2022

	6
	过压充电
	GB 31241—2022

	7
	过流充电
	GB 31241—2022

	8
	外部短路
	GB 31241—2022


注：以上项目的检测需要提供产品参数信息表（见附件189-1、附件189-2）。
[bookmark: OLE_LINK83]2.2 电动自行车用锂离子蓄电池（GB 43854—2024的电池组）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	I2(A)放电
	GB 43854—2024

	2
	过放电
	GB 43854—2024

	3
	过充电
	GB 43854—2024

	4
	外部短路
	GB 43854—2024

	5
	过流放电
	GB 43854—2024

	6
	阻燃性a
	GB 43854—2024


[bookmark: OLE_LINK85]注：1.a只测非金属外壳；
2.抽取的电池和电池组应是3个月内生产的产品；
3.以上项目的检测需要提供产品参数信息表（见附件189-3）。
2.3 固定式电子设备用锂离子电池和电池组
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	电池样品容量测试a
	GB 40165—2021

	2
	高温外部短路
	GB 40165—2021

	3
	过充电
	GB 40165—2021

	4
	强制放电
	[bookmark: OLE_LINK86]GB 40165—2021

	5
	重物冲击/挤压
	GB 40165—2021

	6
	热滥用
	GB 40165—2021

	7
	过压充电b
	GB 40165—2021

	8
	短路b
	GB 40165—2021

	9
	过热b
	GB 40165—2021


注：1.所有项目的检测需要提供产品参数信息表（见附件189-4）。
2.a抽查样品为电池组，对电池组的电芯进行容量测试，检测方法参照GB 40165—2021中第4.6.3条，结果按照电芯明示的额定容量/能量进行判定。电池组仅测试a、b项目，b不适用于电池单体。
2.4 电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组
	[bookmark: _Hlk225956501]电池产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	样品容量测试
	[bookmark: OLE_LINK87]GB 40559—2024

	2
	高温外部短路
	GB 40559—2024

	3
	过充电
	GB 40559—2024

	4
	强制放电
	GB 40559—2024

	5
	重物冲击/挤压
	GB 40559—2024

	6
	热滥用
	GB 40559—2024

	电池组产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	耐久性
	GB 40559—2024

	2
	样品容量测试
	GB 40559—2024

	3
	过压充电
	GB 40559—2024

	4
	欠压放电
	GB 40559—2024

	5
	外部短路
	GB 40559—2024


注：1.所有项目的检测需要提供产品参数信息表（见附件189-5、附件189-6）；
2.“过压充电、外部短路”试验只在电池组系统正常工作条件下进行测试。
2.5 电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	室温放电容量
	[bookmark: OLE_LINK88]GB/T 36672—2018

	2
	过充电保护
	GB/T 36672—2018

	3
	过放电保护
	GB/T 36672—2018

	4
	过温保护
	GB/T 36672—2018

	5
	短路保护
	GB/T 36672—2018

	6
	海水浸泡
	GB/T 36672—2018

	7
	跌落
	GB/T 36672—2018


注：若制造商未声明充放电方法，采用标准规定的方法进行充放电。若电芯正极材料为磷酸铁锂，则电池组充电限制电压为n×3.65 V；电芯正极材料为其他材料类型的电池组，则充电限制电压为n×4.2 V（n为电池组内单体电池或单体电池并联块的串联级数）；电池组放电终止电压为制造商明示电压值，若制造商未进行明示则放电至电池组保护动作。
2.6 电能存储系统用锂蓄电池和电池组
	电池产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	[bookmark: _Hlk225956552][bookmark: _Hlk226106408]1
	电池容量测试
	GB 44240—2024

	2
	高温外部短路
	GB 44240—2024

	3
	过充电
	GB 44240—2024

	4
	强制放电
	GB 44240—2024

	5
	重物冲击
	GB 44240—2024

	6
	热滥用
	GB 44240—2024

	电池组系统产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	[bookmark: _Hlk226106463]1
	过压充电控制
	GB 44240—2024

	2
	过流充电控制
	GB 44240—2024

	3
	欠压放电控制
	GB 44240—2024

	4
	[bookmark: OLE_LINK80]过热控制
	GB 44240—2024


[bookmark: OLE_LINK84]注：1.抽取的电池和电池组应是6个月内生产的产品；
2.所检项目的检测需要提供产品参数信息表（见附件189-7、附件189-8）。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
3.1.1 强制性标准
GB 31241—2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》
GB 40165—2021《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》
GB 43854—2024《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》
GB 40559—2024《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》
GB 44240—2024《电能存储系统用锂蓄电池和电池组 安全要求》
3.1.2 推荐性标准
GB/T 36672—2018《电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件：1.便携式电子产品用锂离子电池产品参数信息表
2.便携式电子产品用锂离子电池组产品参数信息表
3.电动自行车用锂离子蓄电池产品参数信息表
4.固定式电子设备用锂离子电池和电池组产品参
数信息表
5.电动平衡车、滑板车用锂离子电池产品参数信
息表
6.电动平衡车、滑板车用锂离子电池组产品参数
信息表
7.电能存储系统用锂蓄电池产品参数信息表
[bookmark: _GoBack]8.电能存储系统用锂蓄电池组系统产品参数信息表

附件1

便携式电子产品用锂离子电池
产品参数信息表
	受检单位名称
	

	受检产品名称
	

	受检产品型号
	

	抽样单编号
	

	参数信息

	[bookmark: _Hlk226448248]充电方法
	□标准充电方法：电池先以推荐放电电流（Icr）进行恒流放电至放电终止电压（Ude），并静置10min。以0.2ItA充电，当电池端电压达到充电限制电压（Ucl）时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02ItA，停止充电。
□制造商规定的充电方法：


	额定容量
	
	Ah

	标称电压
	
	V

	推荐放电电流
	
	A

	放电终止电压
	
	V

	充电限制电压
	
	V

	最大充电电流
	
	A

	受检单位签字（盖章）：


年    月    日



附件2

便携式电子产品用锂离子电池组产品
参数信息表
	受检单位名称
	

	受检产品名称
	

	受检产品型号
	

	抽样单编号
	

	参数信息

	[bookmark: _Hlk226446509]充电方法
	□标准充电方法：电池组先以推荐放电电流（Icr）进行恒流放电至放电终止电压（Ude），并静置10min。以0.2ItA充电，当电池组端电压达到充电限制电压（Ucl）时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02ItA，停止充电。
□制造商规定的充电方法：


	额定容量
	
	Ah

	标称电压
	
	V

	推荐放电电流
	
	A

	放电终止电压
	
	V

	充电限制电压
	
	V

	充电上限电压
	
	V

	电池组充电上限温度
	
	℃

	电池组放电上限温度
	
	℃

	电池充电上限温度
	
	℃

	电池放电上限温度
	
	℃

	最大充电电流
	
	A

	过流充电保护电流
	
	A

	过压充电/过压充电保护项目中可能承受的最高电压值
	
	V

	n（电池组内电池或电池并联块的串联级数）
	

	受检单位签字（盖章）：
                                         
年    月    日


附件3

电动自行车用锂离子蓄电池产品参数信息表
	受检单位名称
	

	受检产品名称
	

	受检产品型号
	

	抽样单编号
	

	参数信息（电池组）

	充电方法
	□标准充电方法：电池组以I2（A）恒流放电至放电终止电压。在（23±2）°C试验环境下，以0.4I2（A）充电，当电池组的端电压达到充电限制电压时，再转以恒压充电直至充电电流小于或等于0.04I2（A）为止，静置0.5h。
□制造商规定的充电方法：


	额定容量
	
	Ah

	额定电压
	
	V

	充电限制电压
	
	V

	放电终止电压
	
	V

	最大充电电流
	
	A

	最大放电电流
	
	A

	受检单位签字（盖章）：


年    月    日



附件4
固定式电子设备用锂离子电池和电池组产品
参数信息表
	受检单位名称
	

	受检产品名称
	

	受检产品型号
	

	抽样单编号
	

	参数信息

	参数名称
	□电池
	□电池组

	充电方法
	□标准充电方法：电池或电池组充电前先在23℃±2℃的环境温度下以0.2ItA进行放电至截止电压，然后电池在相同的环境温度条件下，以0.2ItA电流进行充电，当电池或电池组端电压达到充电限制电压时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02ItA，最长充电时间不大于8h，停止充电。
□制造商规定的充电方法：


	额定容量
	Ah
	Ah

	充电限制电压
	V
	V

	充电上限电压
	V
	V

	放电截止电压
	V
	V

	放电终止电压
	V
	V

	推荐充电电流
	A
	A

	最大充电电流
	A
	A

	推荐放电电流
	A
	A

	最大放电电流
	A
	A

	过压充电保护电压
	——
	V

	过流充电保护电流
	——
	A

	欠压放电保护电压
	——
	V

	过流放电保护电流
	——
	A

	上限充电温度
	℃
	℃

	下限充电温度
	℃
	℃

	上限放电温度
	℃
	℃

	下限放电温度
	℃
	℃

	受检单位签字（盖章）：
年    月    日


注：若抽查产品为电池组，需填写电池和电池组的所有参数。
附件5

电动平衡车、滑板车用锂离子电池
产品参数信息表
	受检单位名称
	

	受检产品名称
	

	受检产品型号
	

	抽样单编号
	

	参数信息

	[bookmark: _Hlk226448548]充电方法
	□标准充电方法：在20℃±5℃的环境温度下以0.2It放电至放电终止电压。在20℃±5℃的环境温度下，以0.2It充电，当电池端电压达到充电限制电压时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02ItA，停止充电或BMS保护，最长充电时间不应大于8h。
□制造商规定的充电方法：


	额定容量
	
	Ah

	额定电压
	
	V

	推荐放电电流
	
	A

	放电终止电压
	
	V

	充电限制电压
	
	V

	最大充电电流
	
	A

	充电上限电压
	
	V

	受检单位签字（盖章）：

年    月    日



附件6

电动平衡车、滑板车用锂离子电池组
产品参数信息表
	[bookmark: _Hlk226448647]受检单位名称
	

	受检产品名称
	

	受检产品型号
	

	抽样单编号
	

	参数信息

	充电方法
	□标准充电方法：在20℃±5℃的环境温度下以0.2It放电至放电终止电压。在20℃±5℃的环境温度下，以0.2It充电，当电池组端电压达到充电限制电压时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02ItA，停止充电或BMS保护，最长充电时间不应大于8h。
□制造商规定的充电方法：


	额定容量
	
	Ah

	额定电压
	
	V

	推荐放电电流
	
	A

	最大放电电流
	
	A

	放电终止电压
	
	V

	放电截止电压
	
	V

	充电限制电压
	
	V

	最大充电电流
	
	A

	充电上限电压
	
	V

	过压充电/欠压放电项目中可能承受的最高电压值
	
	V

	受检单位签字（盖章）：

年    月    日


附件7

电能存储系统用锂蓄电池产品参数信息表
	受检单位名称
	

	受检产品名称
	

	受检产品型号
	

	抽样单编号
	

	参数信息

	充电方法
	□标准充电方法：电池先以0.2It进行恒流放电至放电终止电压（Ude），并静置10min。以0.2It充电，当电池端电压达到充电限制电压（Ucl）时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02It，停止充电。
□制造商规定的充电方法：


	额定容量
	
	Ah

	推荐放电电流
	
	A

	放电终止电压
	
	V

	充电限制电压
	
	V

	最大充电电流
	
	A

	充电上限电压
	
	V

	受检单位签字（盖章）：


年    月    日



附件8

电能存储系统用锂蓄电池组系统产品
参数信息表
	受检单位名称
	

	受检产品名称
	

	受检产品型号
	

	抽样单编号
	

	参数信息

	充电方法
	□标准充电方法：电池组先以0.2It进行恒流放电至放电终止电压（Ude），并静置10min。以0.2It充电，当电池组端电压达到充电限制电压（Ucl）时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02It，停止充电。
□制造商规定的充电方法：


	额定容量
	
	Ah

	推荐充电电流
	
	A

	推荐放电电流
	
	A

	放电终止电压
	
	V

	充电限制电压
	
	V

	充电上限电压
	
	V

	电池组充电上限温度
	
	℃

	电池充电上限温度
	
	℃

	最大充电电流
	
	A

	最大放电电流
	
	A

	受检单位签字（盖章）：

年    月    日




