佛冈县2021年建筑涂料（外墙）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取2份样品，每份不少于3kg，一份为检验样品，一份为备用样品。当独立包装产品质量不大于5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。

如产品执行的企业标准，需确认耐洗刷性和耐碱性是否需要配套底漆，如需配套底漆，需同时抽取底漆2份，每份不少于500g，一份为检验样品，一份为备用样品。

2 检验依据

表1 执行JG/T 172-2014、GB 24408-2009标准产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干燥时间 | JG/T 172-2014 |
| 2 | 耐碱性 |  |
| 3 | 低温稳定性 |  |
| 4 | 容器中状态 |  |
| 5 | 施工性 |  |
| 6 | 涂膜外观 |  |
| 7 | 对比率 |  |
| 8 | 耐水性 |  |
| 9 | 涂层耐温变性 |  |
| 10 | 耐沾污性 |  |
| 11 | 低温柔性 |  |
| 12 | 拉伸强度 |  |
| 13 | 断裂伸长率 |  |
| 14 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | GB 24408-2009 |
| 15 | 游离甲醛含量 |  |
| 16 | 铅 |  |
| 17 | 镉 | GB 24408-2009 |
| 18 | 铬 |  |
| 19 | 汞 |  |

表2执行JG/T 172-2014、GB 18582-2020标准产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干燥时间 | JG/T 172-2014 |
| 2 | 耐碱性 |  |
| 3 | 低温稳定性 |  |
| 4 | 容器中状态 |  |
| 5 | 施工性 |  |
| 6 | 涂膜外观 |  |
| 7 | 对比率 |  |
| 8 | 耐水性 |  |
| 9 | 涂层耐温变性 |  |
| 10 | 耐沾污性 |  |
| 11 | 低温柔性 |  |
| 12 | 拉伸强度 |  |
| 13 | 断裂伸长率 |  |
| 14 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 15 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 16 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 17 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB/T 23991-2009 |
| 18 | 总铅含量（限色漆） | GB/T 30647-2014 |
| 19 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB/T 31414-2015 |

表3 执行GB/T 9755-2014、GB 24408-2009标准产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 9755-2014 |
| 2 | 施工性 |  |
| 3 | 低温稳定性 |  |
| 4 | 干燥时间(表干) |  |
| 5 | 涂膜外观 |  |
| 6 | 对比率 |  |
| 7 | 耐水性 |  |
| 8 | 耐碱性 |  |
| 9 | 耐洗刷性 |  |
| 10 | 耐沾污性 |  |
| 11 | 涂层耐温变性 |  |
| 12 | 透水性 |  |
| 13 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | GB 24408-2009 |
| 14 | 游离甲醛含量 |  |
| 15 | 铅 |  |
| 16 | 镉 | GB 24408-2009 |
| 17 | 铬 |  |
| 18 | 汞 |  |

表4执行GB/T 9755-2014、GB 18582-2020标准产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 9755-2014 |
| 2 | 施工性 |  |
| 3 | 低温稳定性 |  |
| 4 | 干燥时间(表干) |  |
| 5 | 涂膜外观 |  |
| 6 | 对比率 |  |
| 7 | 耐水性 |  |
| 8 | 耐碱性 |  |
| 9 | 耐洗刷性 |  |
| 10 | 耐沾污性 |  |
| 11 | 涂层耐温变性 |  |
| 12 | 透水性 |  |
| 13 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 14 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 15 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 16 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB/T 23991-2009 |
| 17 | 总铅含量（限色漆） | GB/T 30647-2014 |
| 18 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB/T 31414-2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量

JG/T 172-2014 弹性建筑涂料

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料

GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量（适用于2020年12月1日及之后生产的产品）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。