佛冈县2022年鞋类产品质量监督抽查

实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：

| **序号** | **产品名称** | **第1组数量** | **第2组数量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 童鞋 | 2双 | 1双 |  |
| 2 | 老人健步鞋 | 2双 | 1双 |  |
| 3 | 橡塑凉拖鞋 | 2双 | 1双 |  |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（1）童鞋

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重****要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | QB/T2673-2013相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 剥离强度或帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 鞋帮拉出强度或帮带拉出强度或帮带拔出力 | HG/T 2877-1997QB/T 2880-2016相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011GB/T 19942-2019 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009GB/T19941.1-2019 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 重金属总量 | QB/T 4340-2012 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 邻苯二甲酸酯 | ISO 16181.1-2021 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB/T 24153-2009 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807-2019 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713-2011 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 物理机械安全性能（除钢勾心） | GB 30585-2014GB 6675.2-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 15 | 勾心纵向刚度 | GB/T3903.34-2019QB/T 1813-2000 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 勾心硬度 | GB/T 230.1-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011-2021GB/T 28011-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 18 | 勾心尺寸（勾心长度下限值） | GB/T 28011-2021GB/T 28011-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |  | ● |  | ● |  |

（2）老人健步鞋

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重****要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛/游离或可部分水解的甲醛/甲醛 | GB/T 2912.1-2009GB/T 19941.1-2019相应产品标准 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 可分解有害芳香胺染料/可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011GB/T 19942-2019相应产品标准 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 成鞋耐折性能/耐折性能 | GB/T 3903.1-2017相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2017相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度/剥离强度 | GB/T 3903.3-2011相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 帮带拉出强度/鞋帮拉出强度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 衬里和内垫摩擦色牢度/鞋里和内底摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 勾心或支撑材料安装条件 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 纵向刚度 | GB/T 3903.34-2019QB/T 1813-2000 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 硬度 | GB/T 230.1-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 长度下限值 | GB/T 28011-2021GB/T 28011-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 外底拉伸强度 | HG/T 2017-2011GB/T 528-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 外底拉断伸长率 | HG/T 2017-2011GB/T 528-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 外底磨耗量 | GB/T 1689-2014QB/T 2884-2007GB/T 9867-2008相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 外底硬度 | GB/T 531.1-2008HG/T 2489-2007GB/T 3903.4-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 围条与鞋帮粘合强度 | GB/T 532-2008GB/T 21396-2008QB/T 2886-2007HG/T 4805-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 底板厚度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 18 | 外底厚度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 可萃取的重金属 | GB 25038-2010GB/T 17593.1-2006GB/T 17593.2-2007GB/T 17593.4-2006 | ● |  | ● |  |  |
| 注：衬里和内垫摩擦色牢度、游离甲醛、可分解有害芳香胺染料按照GB 25038-2010《胶鞋健康安全技术规范》判定时，属于强制性项目。 |

（3）橡塑凉拖鞋

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重****要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 拉断伸长率 | GB/T 528-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 硬度 | GB/T 531.1-2008HG/T 2489-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 屈挠 | HG/T 2873-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 帮带拔出力 | HG/T 2877-1997GB/T 22756-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐黄变性能 | HG/T3689-2014 |  | ● |  | ● |  |

三、判定规则

（一）依据标准

GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》

GB 25038-2010《胶鞋健康安全技术规范》

QB/T 2880-2016《儿童皮鞋》

QB/T 4331-2012《儿童旅游鞋》

QB/T 4331-2021《儿童旅游鞋》

QB/T 4546-2013《儿童皮凉鞋》

QB/T 4546-2021《儿童皮凉鞋》

GB/T 15107-2013《旅游鞋》

QB/T 2955-2017《休闲鞋》

HG/T 2017-2011《普通运动鞋》

HG/T 2018-2014《轻便胶鞋》

HG/T 2182-2020《棉胶鞋》

HG/T 4809-2015《越野胶鞋》

HG/T 4992-2016《慢跑胶鞋》

HG/T 4994-2016《休闲胶鞋》

HG/T 5294-2018《老年橡塑鞋》

HG/T 3086-2011《橡塑凉、拖鞋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。